|  | # Flächenbefestigung mit Klinkerpflaster Titel: LV-7-Einfahrten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: |  |  |  |  |
|  | Straße: |  |  |  |  |
|  | Ort: |  |  |  |  |
|  | Bauherr: Bauleitung: Sachbearbeiter: |  |  |  |  |
|  | Für das an diesem Objekt geplante Klinkerpflaster gelten die allgemein anerkannten fachlichen Regeln für Bemessung und Ausführung von Klinkerpflaster sowie die Ausführungsregeln nach den Vorbemerkungen zu diesem LV auf der Basis der RStO-2001, insbesondere die Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen nach Tafel 3 und das „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen“ – ungebundene Ausführung, - FGSV-Arbeitspapier Nr.: „Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“, Entwurf September 2003. der FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Köln, mit den darin genannten einschlägigen Fachregeln. Zur Verwendung kommen Pflasterklinker nach DIN 18503 bzw. Pflasterziegel nach DIN EN 1344 in den verschiedenen Formaten und Farben gemäß nachstehender Ausschreibung. Die Ermittlung und Festlegung aller Höhenpunkte, die Anlage des Gefälles zur Sicherstellung einer dauerhaft zuverlässigen Oberflächen-Entwässerung und die Beachtung der Filterstabilität der einzelnen Schichten untereinander gehört zu diesem Leistungsbereich. |  |  |  |  |
| 1 | Bordeinfassung als Tiefbord aus Pflasterklinkern flächenbündig mit den angrenzenden Flächen der Gehwege und der Einfahrtfläche hochkant längs versetzt, mit den Maßen LBH z. B. 118/62/240 mm Sortenbezeichnung: .......................................... Format: . . . . . . . ./ . . . . . . . / . . . . . . . . . mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält* / glatt *, Kopfbreite längs gesetzt, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, versetzen mit enger Fuge, 3 bis 5 mm dick. Die Abstände der seitlichen Bordeinfassungen untereinander sind unter Berücksichtigung der Nennmaße und Fugen der zu pflasternden Fläche so einzumessen, dass Teilstücke vermieden werden. Einschließlich Lieferung aller notwendigen Baustoffe. |  | lfm |  |  |
| 2 | Bordeinfassung wie vor aus Pflasterklinkern jedoch hochkant quer gesetzt mit den Maßen L/B/H z. B. 62/118/240 mm, Sortenbezeichnung: .......................................... Format: . . . . . . . ./ . . . . . . . / . . . . . . . . . mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält* / glatt *, Kopfbreite quer gesetzt, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, versetzen mit enger Fuge, 3 bis 5 mm dick. |  | lfm |  |  |
| 3 | Bordeinfassung wie vor, jedoch die Pflasterklinker mit ca. 10 mm dicker Fuge gesetzt. Die Fugen sind mit Mörtel der Gruppe III zu verfugen. |  | lfm |  |  |
| 4 | Bordsteine aus.......................... nach DIN........................, Form .............., als Tiefbord * ........../........./............mm, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15 DIN EN 206-1 wie vor. |  | lfm |  |  |
| 5 | Vorhandenes Planum zur Aufnahme von Tragschicht/-en bzw. Frostschutzschicht mit einer Querneigung von .........% und einer Längsneigung von . . . . . % mit einem Verformungsmodul Ev2 von mind. 45 MN/m², profilgerecht mit einer zulässigen Abweichung von der Sollhöhe von  2 cm aus vorhandenem, bzw. seitlich lagerndem Material herstellen. Die Anforderungen an Lage und Tragfähigkeit etc. sind nachzuweisen bzw. gemäß ZTVE-StB und RStO einzuhalten. |  | m² |  |  |
| 6 | Schotter-Splitt-Sand-Gemisch für Nachbehandlung, Körnung 0/32* / 0/45* zur Profilierung liefern und einbauen. Abgerechnet wird nach Wiegekarten. Als Zulage herstellen. |  | to |  |  |
| 7 | Frostschutzschicht in einer Dicke von . . . . cm aus frostsicheren Gesteinskörnungen 0/32 mm nach TL-Min StB bzw. TL-Pflaster (z. Zt. Entwurf) liefern und nach ZTVT-StB mit einer Proktordichte mindestens . . . . % und einem Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche von mindestens 120 MN/m². Abweichungen von der Sollhöhe höchstens  2 cm. Die Anforderungen der ZTVT-StB und der RStO-2001 sind einzuhalten und nachzuweisen. |  | m² |  |  |
| 8 | Spltt-Sand-Gemisch, Kornabstufung 0/16 mm für Nachbehandlung und Profilierung der Oberfläche, insbesondere auch zur Herstellung einer geschlossenflächigen Oberfläche, zur Aufnahme der Bettung in einer Schichtdicke von maximal 20 mm einbringen und verdichten. Die Filterstabilität der einzelnen Schichten ist sicherzustellen und protokolliert nachzuweisen. |  | m² |  |  |
| 9 | Schottertragschicht in Einfahrtflächen, Dicke . . . . . cm, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/45 mm, Verformungsmodul mindestens Ev2 . . . . . . MN/m² |  | m² |  |  |
| 10 | Schottertragschicht wie vor als 2. Tragschicht oder als Tragschicht für Einfahrtflächen, Dicke . . . . . cm aus Gesteinskörnung wie vor jedoch Körnung 0/32 mm, Verformungsmodul mindestens Ev2 . . . . . . . . MN/m² |  | m² |  |  |
| 11 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* nach DIN 18503 bzw. DIN EN 1344 aus Klinkern gemäß CE-Kennzeichnung mit deklarierten Eigenschaften, Sortenbezeichnung: .................................................. Herstellerwerk: ......................................................... Maße L/B/H, (Länge/Breite Höhe / Dicke), gemäß DIN EN 1344 l/w/t, Format: .............../....................../.................... mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase* , flach verlegt mit enger Fuge, in Einfahrtflächen bzw. verkehrsbelasteten Hofflächen, bemessen gemäß Tafel 3 RStO, im Fischgratverband* oder Ellenbogenverband*, rechtwinklig zur Einfahrtachse* / diagonal zur Einfahrtachse*, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch Körnung 0/5 mm* / 0/8 mm* in gleichmäßig verdichtetem Zustand 3 bis maximal 5 cm dick, Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Die Bettung muss über die gesamte Fläche gleichmäßig dick sein. Unebenheiten in der oberen Tragschichtebene dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden, Verlegung im Gefälle nach Entwässerungsplan |  | m² |  |  |
| 12 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, flach verlegt mit enger Fuge im Fischgratverband* oder Ellenbogenverband* rechtwinklig zur Einfahrtachse* / diagonal zur Einfahrtachse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 13 | Pflasterdecke aus Verbund-Pflasterklinkern* / Verbund-Pflasterziegeln* wie vor, jedoch in Einfahrtflächen, befahrenen Hofflächen bzw. beruhigten Zonen, Form: Fischform* / S-Form* / TT-Form* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Einfahrtachse* / parallel zur Einfahrtachse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 14 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Quadratformat, für Hofflächen bzw. beruhigte Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Einfahrtachse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 15 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Rechteckformat, für Flächen wie vor, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 16 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, im Rechteck- oder Quadratformat, für besondere Flächen bzw. beruhigte, nicht befahrene Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit ca. 8 bis 10 mm dicker Fuge im „Schneiderverband“, Gesteinskörnungen für die Bettung wie vor aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor, die Fugen jedoch nachträglich verfugen mit Spezialmörtel System ........................, einschließlich Verbesserung der Tragfähigkeit der Unterlage durch :.................................., als Zulage |  | m² |  |  |
| 17 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch in Einfahrtflächen mit höherer Verkehrsbelastung und bei spurfahrendem Verkehr aus hochkant verlegten Pflasterklinkern, Format L/B/H (z. B. 240/71/115-118) ............../............/..........mm, (Dicke / Höhe........ mm), verlegen im ................... – Verband nach Angabe, rechtwinklig zur Einfahrtachse einschließlich der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine als Teilstücke mittels Nassschneidegerät geschnitten. Pflasterklinker mit Fase* / ohne Fase*, Sichtflächen normal* / geschält*. |  | m² |  |  |
| 18 | Randanschlüsse / -abschlüsse zu den seitlichen Tiefborden bei diagonal verlaufenden Verbänden unter Verwendung von Dreiecksteinen herstellen. (Gilt nur für flach verlegtes Material. |  | lfm |  |  |
| 19 | Randanschlüsse / -abschlüsse wie vor unter Verwendung von Bischofsmützen herstellen. |  | lfm |  |  |
| 20 | Randanschlüsse an schräg bzw. rund verlaufenden Flächenbegrenzungen, an Baum- oder Blumenrabatten sowie an Kanal-Schacht-Abdeckungen sind mittels Naßschneidegerät passend zu schneiden. Hierbei gilt der Anfang eines auszulegenden Verbandes an geraden Flächenbegrenzungen (Z. B. bei einem Läufer- oder Ellenbogenverband), bei dem im Wechsel mit ganzen Klinkern halbe Klinker verwendet werden, nicht als zu vergütender Anschluss. Als Zulage: |  | lfm |  |  |
| 21 | Schachtabdeckungen, oberer äußerer Konusdurchmesser ca. 78 cm umlaufend mit halben Pflasterklinkern radial und im 3 cm dickem Mörtelbett aus Mörtel der Gruppe III auf Magerbetonunterlage einzufassen. Hier ist besonderer Wer zu legen auf intensive Verdichtung der Arbeitsraumverfüllung um den Schacht herum sowie auf verdichtete Gesteinskörnungen. Als Zulage. |  | Stück |  |  |
| 22 | Klinkerpflaster wie vor beschrieben, jedoch mit Zugabe von Trasszement im Bettungsmaterial als Zulage. |  | m² |  |  |
| 23 | Herstellen von Dehnungsfugen an Gebäudeanschlüssen, Einbauten, Randeinfassungen, Rinnen und dergleichen nach Angabe bzw. Zeichnung durch Verwendung von dauerhaft elastischen Einlagen. Es empfiehlt sich, die Flächenränder in ein Mörtelbett zu legen. |  | lfm |  |  |
| 24 | Herstellen von Dehnungsfugen zwischen Klinkerpflaster-Flächen in gebundener Ausführung und solchen in ungebundener Ausführung nach Detailzeichnung und besonderer Angebe. |  | lfm |  |  |
| 25 | Klinkerpflaster – Decke von Einfahrtflächen in Sonderbauweise auf besondere Veranlassung: Voraussetzung: Verformungsmodul auf der Unterlage (obere Tragschichtebene) Ev2  180 MN/m². (Bauklasse II RStO) : Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* nach DIN 18503 bzw. DIN EN 1344 aus Klinkern gemäß CE-Kennzeichnung mit deklarierten Eigenschaften, Sortenbezeichnung: .................................................. Herstellerwerk: ......................................................... Maße L/B/H, (Länge/Breite Höhe - Dicke), gemäß DIN EN 1344 l/w/t, Format: .............../....................../.................... mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase* , flach verlegt mit Fuge, in erdfeuchten Spezial-Bettungsmörtel, geliefert als Werktrockenmörtel, z. B. nach dem System ......................, Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm², höhengerecht und hammerfest im Verband nach Angabe ....................., verlegen / versetzen. Dicke des Mörtelbettes ca. 4 cm im Verdichteten Zustand. Pflasterfläche mit Feuchtigkeit gut nachbehandeln. Die verbleibende Fugentiefe zur Aufnahme der Verfugung muss mindestens 2/3 der Steinhöhe betragen. Die Rest-Fugenhöhe ist frühestens am nächsten Tag mit Spezialmörtel einzuschlämmen und später zu reinigen. Ausführung nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers. Der Bettungsmörtel muss mit k >10-5 m/sec wasserdurchlässig sein. |  | m² |  |  |
| 26 | Liefern und verlegen von Geotex-E-StB als Filter-Trenn- bzw. Bewehrungsschicht, Type ......................................., Überlappung mindesten 50 cm, seitlicher Überstand mindestens 50 cm, Bahnen nach den Verlegehinweisen des Herstellers verbinden. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche |  | m² |  |  |
| 27 | Herstellen von Schnittkanten als Anschluss an Pflasterdecken bei geraden und Kurvenanschlüssen mit Nassschneidegerät. |  | lfm |  |  |
| 28 | Herstellen von ungleichen Anschluss- und Ausgleichflächen in unterschiedlichen Breiten ab ca. 0 bis ca. 50 cm unter Verwendung von Teilstücken, die eine Mindestgröße eines halben Pflasterklinkers haben müssen sowie von Mosaik-Pflasterklinkern in der Größe ca. 60/60/ 71 mm* / 60/60/52 mm* In Farbe und Struktur wie das übrige Klinkermaterial nach Aufmaß. |  | m² |  |  |
| 29 | Herstellen von Mosaik-Klinkerpflaster für Anschluss- und Ausgleichflächen, in kleinen Flächeneinheiten, in der Größe 60/60 mm, . . . . . . . mm dick. Die Mosaik-Pflasterklinker werden ungespalten in einem vorperforierten 240/118 mm großen Pflasterklinker geliefert und sind auf der Baustelle zu spalten. Sortenbezeichnung: .........................................., Farbe: ..............................................................., Mosaik-Pflasterklinker haben keine Fasen. |  | m² |  |  |
| 30 | Herstellen einer Sonderkonstruktion als Einzelbauteil in das Klinkerpflaster integriert, flächenmäßig genau eingegrenzt, aus Pflasterklinkern in verschiedenen Formaten in Konstruktion und Ausführung nach Detailzeichnung ................................., einschließlich aller benötigten Materialien. |  | Stück |  |  |
| 31 | Herstellen von Baumrabatten bzw. Beeten in gestalteten Hofflächen mit runden und geraden Begrenzungen, bestehend aus Bordeinfassungen aus hochkant in Beton C 12/15 mit Rückenstütze gesetzten Pflasterklinkern, einseitig abgerundet, mit ca. .......... cm Höhenunterschied zur Pflasterung gesetzt. Abgerechnet wird die abgewickelte Randlänge. |  | lfm |  |  |

Summe Angebot:						=================

An das Angebot halten wir uns

.........................................      Wochen gebunden,

........................................ , den  .......................................

Anbieter: